# Text boxes

LEGHE

FERRO DOLCE

ACCIAI

LA PERCENTUALE DI CARBONIO DETERMINA LE CARATTERISTICHE DELLA LEGA.

CARBONIO MENO DEL 2,06%

- ACCIAI SEMPLICI

- SPECIALI

- BASSOLEGATI

GHISA BIANCA

DURA E FRAGILE.

E' RESISTENTE ALL'USURA;

USATA PER RULLI COMPRESSORI

SI DISTINGUONO IN:

- MOLTO CARBONIO (2,06 % AL 6,67%)

- DUTTILE E MALLEABILE

- NON TROPPO FRAGILE

- RESISTE ALLA COMPRESSIONE

- POCO RESISTENTE ALLA TRAZIONE

- RESISTENTE ALL'USURA E CORROSIONE

- ELEVATA COLABILITA'

GHISA GRIGIA

MENO DURA E FRAGILE DELLA GHISA BIANCA.

USATA PER CANCELLATE, TUBI ECC.

CARBONIO MENO DEL 0,1%.

NON PURO, CONTIENE ZOLFO, SILICIO, FOSFORO.

FACILMENTE LAVORABILE

MATERIALI FERROSI

GHISA

PREVALENTEMENTE FERRO + CARBONIO

DALLA FUSIONE DEI MINERALI DI FERRO

GHISA MALLEABILE

DAL RISCALDAMENTO DELLA GHISA BIANCA.

LAVORABILE, SALDABILE E DISCRETA DUTTILITA'. USATA PER TAMBURI PER FRENI ECC.

GHISA SFEROIDE –

GHISA GRIGIA + MAGNESIO E NICHEL.

STESSE CARATTERISTICHE DEGLI ACCIAI