# Text boxes

### PROPRIETA’ TECNOLOGICHE DEI METALLI

ATTITUDINE DI UN MATERIALE AD ESSERE SOTTOPOSTO A LAVORAZIONE

ESSERE TRASFORMATO IN LAMINEA CALDO O FREDDO. LAVORAZIONE:

- LAMINAZIONE

- FUCINATURA

MALLEABILITA'

ESSERE TRASFORMATO IN FILI.

LAVORAZIONE: TRAFILATURA – ES. CAVI ELETTRICI

DUTTILITA'

ESSERE DEFORMATO A FREDDO ATTRAVERSO STAMPAGGIO PROFONDO DETTO IMBUTTITURA. ES. PENTOLE

IMMUTABILITA'

ACQUISIRE DETERMINATE FORME QUANDO VIENE SPINTO ATTRAVERSO IN FORO . LAVORAZIONE: ESTRUSIONE

ESTRUDIBILITA'

ASSUMERE LA FORMA IN UNO STAMPO MEDIANTE FUSIONE

FUSIBILITA'

UNIRSI PER FUSIONE CON UN ALTRO MATERIALE

SALDABILITA'

SUBIRE LAVORAZIONI PER ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO

TRUCIOLABILITA'

ESUBIRE TRASFORMAZIOI DELLA STRUTTURA QUANDO E' SOTTOPOSTO A TRATTAMENTI TERMICI

TEMPERABILITA'

44-45